
DIPOT                                                      

常 州 市 迪 波 电 子 材 料 有 限 公 司

CHANGZHOU DIPOT ELECTRONIC MATERIALS CO.，LTD

	LIST FOR SENSOR USING MATERIALS（2014--001）

	
	MIX RATIO
	APPLICATION
	CURE SCHEDULE
	NOTE

	COATING
	（J-04+J-04X）：590A=100：20
	 FOR COATING
	105--125℃*5--3h
	The same function SOMAR2101/H143

	
	J-106:J-106B:J-06X=100:25-35:0-20
	FOR COATING
	100℃*3h
	Teardrop shaped sen

	POTTING
	G-008：GU-40:G-008X=100：26-28:0-2
	FOR HIGH TEST REQUIREMENTS
	100℃*6h
	The same function 8908、2850

	
	G-108：GU-01:G-008X=100：23—25:0-6
	FOR GENERAL SENSOR
	100℃*3h
	

	
	HG-208：HGU-02：HGU-03=100：10：1-3
	FOR HIGH REMPERATURE 220℃
	100℃*1h+150℃*3h
	

	
	G-308：Gu-308B：G-008X=100：10：0-2
	FOR RESPONSE TIME EXPRESS
	100℃*3h
	

	
	G-208：GU-02：G-008X=100：13-15：4-5
	WHITE EPOXY FOR POTTING 
	80℃*3h
	

	
	
	
	
	



电话：  13861056593   0519-6886-5819                    传真:0519-8659-3078


