
DIPOT                                                      

常 州 市 迪 波 电 子 材 料 有 限 公 司

CHANGZHOU DIPOT ELECTRONIC MATERIALS CO.，LTD

	温度传感器用料一览表（2010--002）


	
	型号配比
	用 途
	固化方式
	备注

	包

封
	（JB-04+JB-04X）：590A=100：20
	防水性要求高的传感器包封
	105--125℃*5--3h
	性能同2101/H143

	
	J-106：J-106B：J-06X=100：25-30：1--10
	普通传感器的包封
	100℃*3h
	

	灌

封
	G-008：GU-40∶G-008X=100：27∶1---3
	高低温循环冲击试验要求高的传感器
	100℃*6h
	性能同8908、2850

	
	G-108：GU-01∶G-008X=100：24∶0--6
	常规传感器的灌封
	100℃*3h
	

	
	HG-208：HGU-02：HGU-03=100：10：3
	用于耐高温250℃以上传感器的灌封
	100℃*1h+150℃*3h
	

	
	G-308：G-308B=100；8-12
	用于响应时间特快的传感器。
	100℃*3h
	

	
	G-208：GU-02：J-06X=100：13：5
	白色灌封料
	75℃*3h
	

	
	
	
	
	



电话：  13861056593   0519-6886-5819                    传真:0519-8659-3078


